Техническое задание
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	Кальция гипохлорит нейтральный
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	1.Химическая формула: Са(СlO)2
2.Описание: Порошкообразный продукт белого цвета или слабоокрашенный 
с выраженным запахом хлора.
3.Массовая доля активного хлора, %:  не менее 45.
4. Массовая доля воды, %:  не более 10.
5. Массовая доля нерастворимого остатка, %:  не более 25.
6. Коэффициент термостабильности:  не менее 0,80.
7. Фасовка, пластиковая бочка: 50 кг
	Поставляемый Товар должна иметь сертификат качества, паспорт безопасности, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю). 
Область применения - для дезинфекции сточных вод.
Качество Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, действующим в РФ стандартам 
и техническим условиям. Соответствие ГОСТ 25263-82  «Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия».
Поставщик несет ответственность за чистоту тары и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре.
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара.

	кг
	1300
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	Флокулянт
























	20.41.20.120
	1.  Тип активности:  Катионный.
2.  Насыпная плотность, г/1000 см3 : в диапазоне с 550 до 750.
3.  Гранулометрический состав, % мас. гранул размером:  более 1250 мкм, %, не более 10,0 %;
-100 мкм, %, не более 2,0 %.
4.  объемная доля геля, см3/1000 см3 : не более 20,00.
5.  массовая доля остаточного акриламида, %:  менее 0,100 %.
6.  Внешний вид:  Белый или желтоватый сыпучий порошок.
7.  динамическая вязкость 1 % раствора в 10% растворе NaCl, мПа*с:  в диапазоне с 250 до 400 мПа*с.
8.  Фасовка , мешок: 25 кг.
	Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности: поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, правильные условия его хранения и своевременность поставки. Поставщик должен гарантировать безопасность поставляемого товара для здоровья человека в соответствии с действующими стандартами и нормами, утвержденными на данный вид товара.
Поставщик несет ответственность за чистоту упаковки и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре.
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара.


	кг
	1000




